#### PANNEAU ÉCOLOGIQUE MURAL/PLAFOND POLYPHONE®

REF : LP63T / LPT22

Industrie	Bâtiment	Salle d'essai

- Absorbant acoustique Polyphone®

Fibre de polyester recyclé et recyclable - 2 faces calandrées

- Finition teintée dans la masse Blanc ou Noir Matière Brute

- Classé feu M1 ou Bs2d0

Composés Organiques Volatiles COV A+

- Système de fixation :

  - Pose collée en joint creux au plafond ou au mur avec colle Acoustissimo® spécialement adaptée à la matière - Ref. DPM-S600

  - Pose mécanique par système rosace type Spit

- Format standard :

- 1180 x 1180mm

- Ø850 – Ø1130 mm

  - Epaisseur 30 et 50mm

- Performances d’absorption :

| Fréquences (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ép. 30mm | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | αw = 0,65 |
| ép. 50mm | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | αw = 0,90 |
| A Objet* | 0.45 | 0.95 | 1.55 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | - |

* 4 îlots espacés et suspendus avec vide d’air 300 mm

- Options possibles :

  - Autres dimensions et formes

  - Avec 1 face adhésive : applications industrielles

#### ILOT SUSPENDU ÉCOLOGIQUE POLYPHONE®

REF : LP63T / LPT22

Bâtiment

- Absorbant acoustique Polyphone® Ep 50mm Fibre de polyester recyclé et recyclable

- Finition teintée dans la masse Blanc ou Noir Matière brute

- Classé feu M1 ou Bs2d0

Composés Organiques Volatiles COV A+

- Kit de fixation pour suspension par câbles métalliques – Vis spiralée métallique spécialement adaptée à la matière – 4 à 6 pts d’accroche

Hauteur réglable (0,05 à 2m)

- Formats standards :

- 590 x 590mm – 590 x 1180mm

- 1180 x 1180mm – 1180 x 1770mm – 1180 x 2360mm

- Ø850 – Ø1130 mm

- Performances d’absorption :

| Fréquences (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ép. 50mm | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | αw = 0,90 |
| A Objet* | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | - |

* 4 îlots espacés et suspendus avec vide d’air 300 mm

- Options possibles :

  - Autres dimensions et formes

  - Autres finitions

#### PANNEAU HD ÉCOLOGIQUE MURAL/PLAFOND POLYPHONE®

REF : POLYPHONE HD

Bâtiment

    - Panneau absorbant Polyphone® HD en épaisseur 9, 18 ou 25mm Fibre de polyester PET recyclé et recyclable

    - Finition teintée dans la masse brute selon nuancier HD 25 couleurs (page 82)

    - Classé feu M1 ou Bs2d0

Composés Organiques Volatiles COV A+

    - Fixation par collage, vissage sur le support ou sur tasseau avec vide d’air

    - Format standard :

- 590 x 590 ; 590 x 1180 ; 590 x 1777

- 1180 x 1180 ; 1180 x 1770 ; 1180 x 2360

- Ø390 mm à 1180 mm

    - Performances d’absorption :

| Fréquences (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9mm collé | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | αw = 0.30 |
| 9mm + lame d’air de 30mm | 0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | αw = 0.35 |
| 9mm + lame d’air de 50mm | 0.10 | 0.25 | 0.60 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | αw = 0.55 |
| 25mm collé | 0.10 | 0.15 | 0.55 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | αw = 0.45 |
| 25mm + lame d’air de 30mm | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | αw = 0.60 |
| 25mm + lame d’air de 50mm | 0.10 | 0.35 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | αw = 0.65 |

    - Options possibles :

      - Autres dimensions et formes

#### ILOT HD SUSPENDU ÉCOLOGIQUE POLYPHONE®

REF : POLYPHONE HD

Bâtiment

- Ilot suspendu absorbant Polyphone® HD en épaisseur 9, 18 ou 25mm Fibre de polyester PET recyclé et recyclable

- Finition teintée dans la masse brute selon nuancier HD 25 couleurs (page 82)

- Classé feu M1 ou Bs2d0

Composés Organiques Volatiles COV A+

- Kit de fixation pour suspension par câbles métalliques

  - Vis spécialement adaptée à la matière – 4 à 6 pts d’accroche

  - Hauteur réglable (0.05 à 2m)

- Formats standards :

- 590 x 1180 ; 590 x 1770 ; 1180 x 1770 ; 1180 x 2360

- 590 x 590 ; 1180 x 1180

- Ø590 mm à 1180 mm

- Performances d’absorption :

| Fréquences (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9mm | 0.25 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | αw = 1.00 |
| 9mm + 30mm | 0.35 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | αw = 1.00 |

- Options possibles :

  - Autres dimensions et formes